ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ ____________________________________________________________________

Клей для холодной склейки швов

UZIN-MK 33

Дисперсионный холодный клей (D3) для склейки пазов и шпонок

________________________________________________________

| Применение: Дисперсионный холодный клей для склейки пазов и шпонок при работе с : Готовым паркетом Ламинат полами ДСП Также пригоден как универсальный клей для различного рода деревянных изделий, для склейки пазов, шпонок, дюбелей и т.д. Преимущества/ Свойства материала: Готовый к употреблению, густотекучий, дисперсионный белый клей на водной основе в практичном дозируемом флаконе Связующее: Поливинилацетат. Очень быстросохнущий, прозрачный по высыхании Высокая конечная прочность Твердопластично деформируемый Хорошая водостойкость Группа нагрузок D 3 Маркир.код GISCODE D 1 / без растворителя Технические данные: Вид упаковки: ПЭ-флакон с насадкой Расфасовка: 750 мл Цвет (мокрый / сухой): белый / прозрачный Плотность: 1,03 кг/л Готовность к нагрузке: спустя ок. 24 часа * Окончат. прочность: спустя 2 - 3 дня * * при 20 °C и нормальных условиях |  | Подготовка основания: Основание должно быть ровным, твердым, без трещин, сухим, чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватывание. Переработка: Острие насадки обрезать по косой на необходимую ширину. Нанести клей либо на шпонку, либо в паз. Элементы соединить вместе и подогнать деревянной битой или молотком. Для лучшей дозировки наносить меньшее количество клея в паз. Выступивший клей немедленно убрать мокрой тканью с готового паркета или ламинат пола. Важные указания: Материалы хранить в заводской упаковке в умеренно прохладном месте ок. 12 месяцев. Беречь от мороза. Оптимальная температура переработки 18 - 25 °C, не ниже 15 °C и относительная влажность не выше 75 % . Охрана труда и окружающей среды: Маркир. код GISCODE D 1 – без растворителя по TRGS 610. Не маркируется на воспламеняемость. Устранение отходов: Остатки продукта по возможности собрать и использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные пустые мешки подлежат переработке. Мешки с остатками продукта обрабатываются в соответствии с немецким законодательством. Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу |
| --- | --- | --- |