ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

_____________________________________________________________________________

# Грунтовка на основе синтетич. смолы

UZIN-PE 317

Быстро сохнущая, содержащая растворитель грунтовка для впитывающих минеральных оснований

________________________________________________________

| Применение: Содержащая растворитель грунтовка для впитывающих, минеральных оснований, для внутренних работ. Специально применима: на рaзного рода впитывающих основаниях как готовая к употреблению, системная грунтовка перед приклеиванием содержащими растворитель и искусственные смолы паркетными клеями как быстросохнущая грунтовка перед шпатлеванием напольными шпатлевками UZIN как не содержащая воды грунтовка на чувствительных к влаге основаниях, напр. на ангидритных и гипсовых стяжках, магнезитовых и ксилолитовых стяжках и т.д. при паркетных и др. напольных работах При напольных работах следует учитывать то, что при неизбежном грунтовании дисперсионной грунтовкой неблагоприятные климатические условия в помещении удлиняют время высыхания. Пригодна на полах с подогревом. Внимание: Учитывать класс опасности и указания по безопасности (см. „Охрана труда и окружающей среды“). |  | Преимущества / Свойства: Хорошо проникающая, с сильным растворителем на основе синтетической смолы. Пылесвязующая, действует как соединительный слой, защищает чувствительные к влаге основания от проникновения воды из шпатлевочных масс и клеев, уменьшает впитываемость основания, предотвращает очень быструю потерю воды затворения из шпатлевочной массы. Связующее вещество:модифиц. поливинил-ацетатная смола. Безводная Готовая к употреблению защищает основание от разбавленного клея Очень хорошо распределяется Очень хорошая проникающая способность Очень быстро высыхает Защищает основание Маркир.код GISCODE S 1 / с сильным растворителем Технические данные: Вид упаковки: Канистра из белой жести Расфасовка: 9 кг Гарант. срок хранения: ок. 12 месяцев Цвет / по высыхании: красный / прозрачный Плотность: 0,80 кг/л Класс опасности: см.Охрана труда и окр.среды“ Температура обработки: мин. 10°C на полу Расход: 100 - 200 г/м² Время высыхания: 30 - 60 минут* * при 20 °C и нормальных условиях |
| --- | --- | --- |

PI-Entwurf UZIN-PE 317 / 29.9.97 / ersetzt 31.7.97   Seite 2 von 2

| Подготовка основания: Основание должно быть ровным, твердым, без трещин, сухим, чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватывание. Жидкие стяжки должны быть отшлифованы и очищены пылесосом либо укладчиками стяжки, либо теми, кто будет укладывать покрытие. Основание проверить на соответствие действующим нормам и правилам и при отступлении сообщить об отклонениях. Плохо прикрепленные или подвижные слои, напр. подвижные зоны у края стяжки, твердые спекшиеся частицы, старый клей, остатки шпатлевки, покрытия или стяжки и т.д. зачистить машинным способом, поверхность прошлифовать, профрезеровать или продробеструить. Незакрепленные части и пыль тщательно собрать пылесосом. Переработка: Смесь перед употреблением довести до температуры помещения, хорошо размешать и содержимое вылить в чистое ведро. На шероховатых поверхностях грунтовать стойким к растворителю велюровым валиком, на гладких основаниях – резиновым шпателем, наносить тонким слоем, по всей поверхности. На впитывающих основаниях не разливать по поверхности, избегать местного перенасыщения. Избегать образования луж! Инструменты тотчас после работы промыть растворителем UZIN-VE 173 или UZIN-VE 124. Время высыхания: Оставить сохнуть до получения чистой, прозрачной, нелипкой пленки. В зависимости от климата помещения время высыхания составляет 2-4 часа. Для последующего использования паркетных клеев с искусственной смолой UZIN-MK 73 или UZIN-MK 77, для высыхания, как правило, достаточно 30 - 60 минут. Данные по расходу: Расход при нанесении валиком, зависит от впитываемости и шероховатости основания: 100 - 200 г/м² |  | Важные указания: Материалы хранить в заводской упаковке в сухом прохладном месте около 12 месяцев. Морозостоек до –100 С. Начатые банки плотно закрыть и содержимое быстро использовать. Рекомендуемая температура переработки 15-250С. Низкие температуры удлиняют, а высокие температуры сокращают время высыхания. Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 18352 “Паркетные работы”/ DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями»/ Правила промышленного союза клеевой индустрии «Оценка и подготовка оснований – наклейка эластичных и текстильных напольных покрытий»/ Информацию центрального союза немецких строителей (ZDB) «Эластичные напольные покрытия, текстильные напольные покрытия и паркет на напольных конструкциях с подогревом»,/Техническую информацию 2/1990 союза немецких строителей по стяжкам и покрытиям (ВЕВ) “Оценка и подготовка поверхности для ангидритных жидкотекучих стяжек”. Охрана труда и окружающей среды: Маркир. код GISCODE S 1 – содержит сильный растворитель по TRGS 610. Класс опасности по VbF: B. Символl F „Легко воспламеняемый“. Содержит этанол и этилацетат. Пары растворителя могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. Опасно для здоровья при вдыхании. При и после переработки хорошо проветрить. Препятствовать образованию искр, поэтому вынести из помещения все электрические приборы, переключатели, и т.д. При применении использовать защитный крем для кожи, перчатки. Учитывать: предписания VbF, GefStoffV и TRGS 610, класс опасности / указания по безопасности, информацию по продукту и инструкции строительных предприятий по GISCODE S 1. В затвердевшем, окончательно высушенном состоянии физиологически и экологически безвреден. Устранение отходов: Остатки продукта по возможности собрать и использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные пустые мешки подлежат переработке. Мешки с остатками продукта обрабатываются в соответствии с немецким законодательством. Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. |
| --- | --- | --- |

UZIN UTZ AG  D-89079 Ulm	UZIN-Anwendungstechnik	UZIN-Anwendungstechnik

Telefax 07 31/40 97-2 14	Boden  Parkett  Estrich:	Fliesen  Estrich:

Internet http:// www.uzin.de	Telefon 07 31/40 97-2 57	Telefon 07 31/40 97-2 21