"LOBADUR "2K Contact" " – Двухкомпонентная грунтовка на водной основе для последующего нанесения лака на вновь уложенный лакированный паркет без промежуточной шлифовки. Предназначена для дополнительного улучшения свойств поверхности, а именно: для защиты кромок, изменения степени глянцевости, препятствия скольжению согласно стандартам DIN 18032 или BGR 181, защиты от пожелтения светлых пород древесины при использовании средства LOBADUR WS UV-Protect.

Расход

Около 20 г/м2 (50 м2/кг), одной упаковки (масса + отвердитель) достаточно для обработки ок. 35 м2

Время высыхания

Последующее нанесение лака производится минимум через 2 часа (поверхность должна стать не клейкой), но не позднее чем через 24 часа после нанесения грунтовки.

Упаковка : 0.75 л.

Техническая информация LOBADUR WS 2K Contact: Описание

Вид:	Двухкомпонентная грунтовка на водной основе для последующего нанесения на паркет лака без промежуточной шлифовки.

Область применения:	Грунтовка на водной основе для последующего нанесения лака на вновь уложенный лакированный паркет без промежуточной шлифовки.

Предназначена для дополнительного улучшения свойств поверхности, а именно: для защиты кромок, изменения степени глянцевости, препятствия скольжению согласно стандартам DIN 18032 или BGR 181, защиты от пожелтения светлых пород древесины при использовании средства LOBADUR® WS UV-Protect.

Рекомендации по использованию

Рекомендации по нанесению на паркет, покрытый УФ-отверждаемым лаком	-Встряхнуть массу, добавить в нее в соотношении 2 : 1 отвердитель и тщательно перемешать.

-Рабочее время готовой смеси составляет 2 часа.

-Вследствие возникающего избыточного давления готовую смесь нельзя хранить в закрытых емкостях.

1.Вновь уложенный, покрытый УФ-отверждаемым лаком паркет необходимо тщательно очистить от пыли и прочих загрязнений. Промежуточная шлифовка не требуется.

2.Аккуратно нанести шпателем один слой грунтовки LOBADUR® WS 2K Contact.

3.После высыхания в теч. 2 часов (поверхность должна стать не клейкой) нанести двухкомпонентный водный лак LOBADUR.

4.Из-за огромного количества возможных оснований необходимо провести предварительное испытание на прочность сцепления или обратиться за консультацией к техническим специалистам фирмы LOBA.

Инструмент для нанесения:	Плоский шпатель LOBATOOL.

Расход материала:	Ок. 20 г/м.кв (50 м.кв/кг), одной упаковки (масса+отвердитель) достаточно для обработки ок. 35 м.кв.

Время высыхания:	Последующее нанесение лака производится минимум через 2 часа (поверхность должна стать не клейкой), но не позднее чем через 24 часа после нанесения грунтовки.

Разбавитель:	Грунтовка производится полностью готовой к применению и не должна разбавляться.

Хранение и транспортировка:	Срок хранения – не менее 12 месяцев при температуре от +5 до +25°C. Отвердитель содержит изоцианат, может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек. Транспортировка: ADR/RID-GGVS/E: класс 3 F1.