"LOBADUR "ProColor"" – Колорант с умеренным запахом для профессионального окрашивания напольных покрытий из древесины. Водные паркетные лаки LOBADUR наносить только после полного высыхания колоранта. Все цвета можно смешивать между собой.

Расход

Приведенные ниже данные по расходу материала являются приблизительными, так как расход зависит от цвета используемого колоранта, а также от шлифовки и породы древесины.

25-30 г/м2

1 л ~ 35-40 м2 (0,75 л ~ 25-30 м2)

примерно 50 г/м2 (для цветов: белый и папирус)

1 л ~ 20 м2 (0,75 л ~ 15 м2)

Время высыхания

При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:

- в зависимости от климатических условий примерно 24 часа.

Лак наносится только после полного высыхания колоранта.

Упаковка : 0,75 л.

Техническая информация LOBADUR ProColor: Цветовая гамма: дуб дымчатый, орех, афзелия, ироко, афрормозия, ятоба, билинга, сукупира, венге, падук, панга панга, белый, папирус. Другие цвета могут поставляться на заказ.

Описание

Вид:	Колорант с умеренным запахом для профессионального окрашивания напольных покрытий из древесины. Водные паркетные лаки LOBADUR наносить только после полного высыхания колоранта. Все цвета можно смешивать между собой.

Свойства:	Соответствие цвета колоранта цвету натуральной древесины следует считать условным, поскольку при нанесении LOBADUR ProColor на различные породы древесины и различным по толщине слоем могут возникнуть значительные отклонения от оригинального цвета древесины. Перед окрашиванием рекомендуется показать заказчику образец паркета, окрашенного LOBADUR ProColor, и неокрашенный образец паркета соответствующей породы древесины для сравнения.

В результате окрашивания может измениться только оттенок древесины, её текстура и механические свойства остаются неизменными.

Область применения:	Предназначен для окрашивания приклеенного к основанию штучного паркета и других покрытий из древесины, преимущественно из крупнопористых лиственных пород (дуб, ясень). Не рекомендуется окрашивать хвойные породы древесины, так как после окрашивания на поверхности могут явственно проступить следы шлифовки.

Чтобы избежать преждевременного разрушения слоя колоранта и обязательной в этом случае полной шлифовки поверхности, рекомендуется использовать только устойчивые к трению лаки: LOBADUR WS 2K Supra, LOBADUR WS Duo, LOBADUR WS EasyFinish или LOBADUR WS Global.

При окрашивании проблемных покрытий, таких как половая доска, торцевой паркет, паркет-брусчатка, паркет на полах с подогревом, не приклеенный к основанию паркет, а также при реставрации паркетных полов вследствие тенденции к склеиванию кромок у паркетных элементов возможно появление трещин на поверхности после нанесения лака. В этом случае рекомендуется использовать лак LOBADUR WS Global, который вызывает незначительную тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов.

Тех.параметры

Содержание опасных веществ:	Опасные вещества отсутствуют (цвета: белый и папирус опасны для окружающей среды).

Сухой остаток:	9 ± 4 % в зависимости от цвета (для цветов: белый и папирус около 37%)

Содержание растворителей:	Около 90% (для цветов: белый и папирус около 63%)

Разбавитель:	Не использовать. Колорант производится полностью готовым к применению.

Упаковка:	Жестяная банка ёмкостью 0,75 л.

Хранение:	Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом прохладном месте.

Рекомендации по использованию

Нанесение:	Окрашивание напольных покрытий – технически сложная работа, которая должна выполняться только специалистами, обладающими техническими знаниями и навыками.

Перед началом работ рекомендуется произвести пробное окрашивание на небольшом участке поверхности. Проведение окончательной шлифовки перед нанесением колоранта с помощью слишком мелкого абразивного материала (макс. зернистость 120) может привести к неравномерному впитыванию красителя и образованию пятен.

Паркет должен быть тщательно отшлифован, не содержать остатков масла, жира, воска, силикона и шлифовальной пыли. Влажность древесины < 12%; температура воздуха от +15°С до +25°С; относительная влажность воздуха от 40% до 75%; температура колоранта от +18°С до +25°С.

LOBADUR ProColor наносится с помощью шпателя или щетки LOBATOOL Prime-Wischer очень тонким слоем, и поверхность сразу же выравнивается однодисковой шлифовальной машиной с бежевым абразивным падом. Целесообразно проводить окрашивание отдельными участками.

Перед каждым этапом работы тщательно встряхивать ёмкость с колорантом!

Чтобы избежать проявления разных оттенков колоранта при использовании нескольких банок с краской, рекомендуется перед нанесением перелить необходимое количество колоранта в одну большую ёмкость и тщательно перемешать. Расход материала необходимо просчитать с небольшим запасом.

Водные паркетные лаки LOBADUR наносятся только после полного высыхания колоранта.

Способы нанесения:	Нанести очень тонкий слой LOBADUR ProColor с помощью шпателя или специальной щётки LOBADUR Prime Wischer и сразу же выровнять поверхность однодисковой шлифовальной машиной с бежевым абразивным падом. Окрашивать поверхность рекомендуется отдельными участками.

Не подвергать LOBADUR ProColor промежуточной шлифовке!

После полного высыхания колоранта нанести 3 слоя одного из водных лаков LOBADUR (LOBADUR WS 2K Supra, LOBADUR WS Duo, LOBADUR WS EasyFinish, LOBADUR WS Global) валиком, соблюдая указания, данные в инструкции по нанесению соответствующего лака.

Внимание!

Не приравнивать LOBADUR ProColor к грунтовке!

Промежуточная шлифовка возможна только после нанесения 2-го слоя водного лака, чтобы предотвратить нарушение слоя колоранта.

Правильная с профессиональной точки зрения и прочная поверхность требует общего расхода лака минимум 300 г/м.кв.

Время высыхания:	При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:

- в зависимости от климатических условий примерно 24 часа.

Лак наносится только после полного высыхания колоранта.

Расход материала:	Приведенные ниже данные по расходу материала являются приблизительными, так как расход зависит от цвета используемого колоранта, а также от шлифовки и породы древесины.

25-30 г/м.кв. ................................................................... 1 л ~ 35-40 м.кв. (0,75 л ~ 25-30 м.кв.)

примерно 50 г/м.кв. (для цветов: белый и папирус) ........ 1 л ~ 20 м.кв. (0,75 л ~ 15 м.кв.)

Очистка инструмента:	С помощью средства LOBADUR Universalreiniger и нитрорастворителя.

Техника безопасности:	При работе c LOBADUR ProColor, а также при его высыхании образуются легко воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому следует избегать источников огня, прямого солнечного света, проведения сварочных работ, курения и т.п. в пределах помещения, где проводятся работы. Рабочие и складские помещения необходимо хорошо проветривать. Электронагревательные приборы всех видов перед началом работ должны быть выключены и находиться в холодном состоянии. Не допускать возникновения искры, в том числе в электроприборах.

Ёмкости с колорантом держать плотно закрытыми, в недоступном для детей месте. Не допускать попадания остатков колоранта в канализацию. Из рабочего помещения удалить чувствительные к парам растворителей материалы, растения, животных, аквариумы.

Утилизация остатков:	Жидкие остатки LOBADUR ProColor являются особым видом отходов. Полностью застывшие остатки колоранта можно утилизировать вместе с бытовыми или промышленными отходами.

Примечания:	Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.