Технология укладки клеевой пробки.

Напольные покрытия «Wicanders», будучи натуральным природным продуктом, требует к себе бережного отношения. Плитки необходимо хранить в сухом и вентилируемом месте( превышение влажности в помещении более чем на 65% при продолжительном режиме хранения может привести к изменению размеров).Перед началом укладки внимательно изучайте данную инструкцию.

- Мы рекомендуем перед началом укладки выдержать плитки, клей и лак в их оригинальной упаковке на месте укладке минимум 24 часа. Во время укладки температура должна быть не менее 180 С. Перед укладкой Вам необходимо убедиться, что материал и поверхность, на которую он будет укладываться, соответствует требованием спецификаций.

- Поверхность пола, на который будет производиться укладка, должна быть выведенной по уровню, чистой, сухой, без каких-либо примесей, способных помешать склеиванию поверхностей. Влажность пола не должна превышать 2% (при 75% относительной влажности воздуха).

- Определите, где находится центр пола помещения, в  котором будет  производиться укладка и прочертите осевые линии  разметки. Затем разложите плитки от центра без приклеивания.

- Убедитесь в том, что остаточная ширина плиток у стен везде одинакова и, по крайней мере, более 5мм., если это не так, произведите новую разметку от центра, проведя параллельные линии рядом с тем, которые уже были сделаны Вами ранее.

- Приступайте к укладке относительно расчерченных линий, преференциально используя метод «в разбежку». Клей наносите тонким слоем на обе склеиваемые поверхности (см. инструкцию по применению клея). Укладку производите «стык в стык», плотно прижимая плитки, друг к другу и к поверхности пола, используя для этой цели резиновую киянку. При необходимости произведите обрезку плиток по периметру у стен.

- Покрытие готовой поверхности лаком производите не ранее, чем через 24-36 часов после укладки.

Двухкомпонентный 100% полиуретановый лак на водной основе с отвердителем.

- Применяется для напольных покрытий из пробки

- Обладает высочайшей финальной твердостью, прочностью, высокой эластичностью и сопротивлением к химическим реагентам.

Между окончанием укладки покрытий из пробки и началом проведения лакокрасочных работ должно пройти не менее 24 часов. Поверхность пола должна быть очищена  от пыли и избытков клея.

Смешивание: Перед хорошо взболтать. Отвердитель добавляется в лак из соответствующей упаковки в пропорции 1:9 и смешивается путем взбалтывания.

Размер лакового контейнера позволяет добавлять в него отвердитель. Цвет лака при этом меняется и приобретает тон «мелованной бумаги». Смесь должна быть применена в течение 2 часов. Смешивать нужно только то количество, которое будет нанесено на поверхность в течении этого времени. Если покрывается в 3 слоя, лак и отвердитель делятся на 3 части. Обычно бывает достаточно 3-х покрытий. Для достижения схватывания между промежуточными слоями, необходимо каждый слой просушить в течение 4-6 часов. Необходимо также подвергать шлифовке каждый слой лака, кроме последнего, если между слоями прошло более суток. Тщательно удаляйте всю пыль после промежуточной шлифовки.

Расход: 130-150 гр/м2

Сушка: при 200С и влажности 65%. Можно ходить с осторожностью по истечении 24 часов. Полная твёрдость достигается по истечении 8 дней. В течение этого времени не допускается влажная уборка.

Меры предосторожности: соблюдайте меры противопожарной безопасности, надевайте защитные перчатки. Обеспечивайте хорошую вентиляцию помещения.

Температура хранения и транспортировки: от +50С до +250С.

Срок хранения: 9 месяцев в закрытой банке.